m² Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Dachelemente

System Brucha Mineralwoll-Dach „DP-F“

Dämmkern bestehend aus konstruktiver, steggerichteter Mineralwolle, Raumgewicht 120 kg/m³ Brandverhalten EN 13501-1, A1, mit den Stahlblechschalen schubfest verbunden.

140 kg/m³ auf Wunsch erhältlich

Obere Seite verzinktes Stahltrapezprofil 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², Sickenhöhe 42 mm, Hochsickenabstand 333,3 mm mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

Untere Seite (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung Farbe 9002, Schutzfolie auf Wunsch lieferbar.

| Kernstärke: | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 | 192 | 202 | 222 | 242 |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 0,659 | 0,504 | 0,409 | 0,344 | 0,297 | 0,278 | 0,261 | 0,233 | 0,210 |
| Feuerwiderstand: | REI 30 | REI 90 | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 nicht brennbar, nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft)

und im dgnb Navigator gelistet.

Das BRUCHAPaneel® ist BES 6001 zertifiziert – assessment score - very good

Einzigartiges Brucha Doppel-DICHTUNGSSYSTEM für optimalen Kondensatschutz und Gebäudeabschluss. Außen durch Überlappung der Sicken, wobei der nicht gedämmte Blechteil eines Paneels auf das entsprechende Gegenstück des anschließenden Paneels gelegt wird. Dachraumseitig durch spezielle Formgebung, wobei ein der Sicke exakt angepasstes Gegenprofil des einen Dachpaneels über die Sicke des zweiten Paneels greift. Die eingearbeiteten Dichtungen bieten zusätzliche Sicherheit und somit wird eine absolut dichte Verbindung erzielt.

Den längsseitigen Paneelabschluss bildet eine PE-Folie, die zugleich als Dampfbremse dient.

Beim BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Dach DP-F muss im Bereich vom Traufenabschluss eine Ausklinkung gemacht werden (gegen Aufpreis lieferbar).

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42	  mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

# Statische Merkmale

max. Pfettenabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte Schneelast ______ kg/m²

Dachneigung                ______ Grad