m² Lieferung und Montage von

BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Wandelemente, sichtbare Befestigung

System Brucha Mineralwoll-Wand „WP-F“

Dämmkern bestehend aus konstruktiver, steggerichteter Mineralwolle, Raumgewicht 120 kg/m³ Brandverhalten EN 13501-1, Euroklasse A1, mit den Stahlblechschalen schubfest verbunden.

Außen verzinktes Stahlprofilblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², leicht profiliert, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Kernstärke: | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 0,681 | 0,512 | 0,412 | 0,346 | 0,298 | 0,279 | 0,261 | 0,233 | 0,210 | 0,176 |
| Feuerwiderstand: *abhängig von Montagerichtung | EI 30 | EI 90 | EI 90 | EI 180 | EI 180 | EI 180 | EI 180 | EI 180 | EI 240 | EI 240 |

Baubreite:        Standard 1100 mm, auf Anfrage 1000 mm

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 nicht brennbar, nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft)

und im dgnb Navigator gelistet.

Das BRUCHAPaneel® ist BES 6001 zertifiziert – assessment score - very good

Nut- Feder-Stecksystem, die integrierten Dichtungen gewährleisten eine bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Den längsseitigen Paneelabschluss bildet eine PE-Folie, die zugleich als Dampfbremse dient.

Bei dem BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Wand WP-F muss im Außenbereich ein Rückschnitt der Wolle im Sockelbereich erfolgen.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²