m²  Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® Dachelemente

System Brucha PIR+ „€co-Dach“

bestehend aus einem PIR+/PUR-Hartschaumkern ca. 45 kg/m³, Pentanschäumverfahren absolut FCKW-, HFCKW-, FKW sowie halogenfrei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Obere Seite verzinktes Stahltrapezprofil 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², Sickenhöhe 42 mm, Hochsickenabstand 333,3 mm, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie, inkl. Kapillarunterbrechung

Untere Seite (Raumseite) Aluminiumkaschierung – Stucco-weiß, Schichtdicke 80 µm, resident gegen organische Säuren. Optische Beeinträchtigungen sind aufgrund der dünnen Innenschicht möglich.

| Kernstärke: | 15 | 30 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 57 | 72 | 82 | 102 |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 1,211 | 0,661 | 0,504 | 0,341 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse D-s2-d0, normal entflammbar.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42             mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

# Statische Merkmale

max. Pfettenabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte Schneelast ______ kg/m²

Dachneigung                ______ Grad

m²  Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® Dachelemente

System Brucha iQTec „€co-Dach“

bestehend aus einem iQTec-Hartschaumkern ca. 45 kg/m³, Pentanschäumverfahren absolut FCKW-, HFCKW- sowie FKW frei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Obere Seite verzinktes Stahltrapezprofil 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², Sickenhöhe 42 mm, Hochsickenabstand 333,3 mm, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie, inkl. Kapillarunterbrechung

Untere Seite (Raumseite) Aluminiumkaschierung – Stucco-weiß, Schichtdicke 80 µm, resident gegen organische Säuren. Optische Beeinträchtigungen sind aufgrund der dünnen Innenschicht möglich.

| Kernstärke: | 15 | 30 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 57 | 72 | 82 | 102 |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 1,068 | 0,575 | 0,437 | 0,294 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse D-s2-d0, normal entflammbar.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42             mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

# Statische Merkmale

max. Pfettenabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte Schneelast ______ kg/m²

Dachneigung                ______ Grad