m²  Lieferung und Montage von

- BRUCHAPaneel® Dachelemente

System Brucha PIR+ Dach „DP“

bestehend aus einem PIR+/PUR-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW-, FKW sowie halogenfrei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Obere Seite verzinktes Stahltrapezprofil 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², Sickenhöhe 42 mm, Hochsickenabstand 333,3 mm, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie, inkl. Kapillarunterbrechung.

Untere Seite (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², leicht profiliert, mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung, Farbe 9002, Schutzfolie auf Wunsch lieferbar.

| Kernstärke: | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 72 | 82 | 92 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 | 202 |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 0,661 | 0,504 | 0,407 | 0,341 | 0,257 | 0,207 | 0,173 | 0,149 | 0,130 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0 schwer entflammbar nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

- Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Einzigartiges Brucha DREIFACH-DICHTUNGSSYSTEM für optimalen Kondensatschutz und Gebäudeabschluss.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

- Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42             mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

- Statische Merkmale

max. Pfettenabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte Schneelast ______ kg/m²

Dachneigung                ______ Grad

m²  Lieferung und Montage von

- BRUCHAPaneel® Dachelemente

System Brucha iQTec Dach „DP“

bestehend aus einem iQTec-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW- sowie FKW frei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Obere Seite verzinktes Stahltrapezprofil 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², Sickenhöhe 42 mm, Hochsickenabstand 333,3 mm, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie, inkl. Kapillarunterbrechung.

Untere Seite (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², leicht profiliert, mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung, Farbe 9002, Schutzfolie auf Wunsch lieferbar.

| Kernstärke: | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 72 | 82 | 92 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 | 202 |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 0,575 | 0,437 | 0,352 | 0,294 | 0,222 | 0,178 | 0,149 | 0,128 | 0,112 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0 schwer entflammbar, nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

- Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Einzigartiges Brucha DREIFACH-DICHTUNGSSYSTEM für optimalen Kondensatschutz und Gebäudeabschluss.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

- Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42             mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

- Statische Merkmale

max. Pfettenabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte Schneelast ______ kg/m²

Dachneigung                ______ Grad