m² Lieferung und Montage von

- BRUCHAPaneel® Fassadenelemente, mit verdeckter Befestigung

- System Brucha PIR+ Fassade Typ „FP-P-S (Premium Select)“

bestehend aus einem PIR+/PUR-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW-, FKW sowie halogenfrei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit den Stahlblechdeckschichten verbunden.

Außen verzinktes Stahlprofilblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie. 19 Profilvarianten möglich.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Varianten; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Profilpaar; 2; 2; und; 6; 2; und; 5; 5; und; 6. rechts; 2; 2; 2; 6; 2; 6; 6; 2; 2; 5; 2; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 5; 6. PANEEL-; 2; 2; 6; 2; 6; 2; 6; 2; 5; 2; 5; 2; 5; 5; 6; 5; 5; 6; 6. RICHTUNG; 2; 6; 2; 2; 6; 6; 2; 5; 2; 2; 5; 5; 2; 6; 5; 5; 6; 6; 5. links; 2; 6; 6; 6; 2; 2; 2; 5; 5; 5; 2; 2; 2; 6; 6; 6; 5; 5; 5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kernstärke:; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. U-Wert W/m²K nach EN 14509:; 0,278; 0,217; 0,180; 0,153; 0,133; 0,119; 0,107. |  |  |  |  |

Baubreite: Standard 1000 mm

- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0, schwer entflammbar nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

- Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Doppel-Nut-Feder-Stecksystem, wobei der Schraubenkopf außenseitig aufgrund des Labyrinthprofils versenkt und durch das anschließende Paneel überlappend vollkommen abgedeckt wird verdeckte – nicht sichtbare Befestigung.

Die integrierte Dichtung gewährleistet bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Wir empfehlen die Verwendung der Druckverteilerplatte (Z29a) zur Verbesserung der statischen

Eigenschaften im System, sowie zwecks fachgerechter Montage der Elemente, laut Zubehörliste lieferbar!

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

- Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

- Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²

m² Lieferung und Montage von

- BRUCHAPaneel® Fassadenelemente, mit verdeckter Befestigung

- System Brucha iQTec Fassade Typ „FP-P-S (Premium Select)“

bestehend aus einem iQTec-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW- sowie FKW frei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit den Stahlblechdeckschichten verbunden.

Außen verzinktes Stahlprofilblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie. 19 Profilvarianten möglich.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Varianten; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Profilpaar; 2; 2; und; 6; 2; und; 5; 5; und; 6. rechts; 2; 2; 2; 6; 2; 6; 6; 2; 2; 5; 2; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 5; 6. PANEEL-; 2; 2; 6; 2; 6; 2; 6; 2; 5; 2; 5; 2; 5; 5; 6; 5; 5; 6; 6. RICHTUNG; 2; 6; 2; 2; 6; 6; 2; 5; 2; 2; 5; 5; 2; 6; 5; 5; 6; 6; 5. links; 2; 6; 6; 6; 2; 2; 2; 5; 5; 5; 2; 2; 2; 6; 6; 6; 5; 5; 5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kernstärke:; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. U-Wert W/m²K nach EN 14509:; 0,239; 0,187; 0,155; 0,132; 0,115; 0,102; 0,092. |  |  |  |  |

Baubreite: Standard 1000 mm

- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0, schwer entflammbar nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

- Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Doppel-Nut-Feder-Stecksystem, wobei der Schraubenkopf außenseitig aufgrund des Labyrinthprofils versenkt und durch das anschließende Paneel überlappend vollkommen abgedeckt wird verdeckte – nicht sichtbare Befestigung.

Die integrierte Dichtung gewährleistet bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Wir empfehlen die Verwendung der Druckverteilerplatte (Z29a) zur Verbesserung der statischen

Eigenschaften im System, sowie zwecks fachgerechter Montage der Elemente, laut Zubehörliste lieferbar!

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

- Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

- Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²